Chapitre 5. L’élément chimique

Documents sur site pour l’analyse et la synthèse de documents

36 ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

Élaboration du zinc

Compétences S’approprier, analyser, communiquer.

La production de zinc avoisinait les 11,2 millions de tonnes en 2009. Les secteurs des transports et du bâtiment en sont les plus gros consommateurs puisque le zinc protège l’acier de la corrosion. Le zinc est également présent dans les piles et c’est un stabilisateur de certaines matières plastiques.

Doc.1 Principes de l’extraction du zinc à partir d’un minerai

Les minerais naturels riches en ions zinc (II), Zn2+, renferment d’autres ions métalliques. Ces ions sont majoritairement des ions plomb (II), fer (II) et fer (III) et cuivre (II). Il faut donc les enlever afin d’obtenir du zinc le plus pur possible.

Cette extraction est réalisée en quatre étapes :

Etape 1 : la lixiviation où le minerai est dissous par de l’acide sulfurique très concentré ;

Etape 2 : l’élimination des ions fer (III) ;

Etape 3 : l’élimination des ions cuivre (II) ;

Etape 4 : le passage des ions zinc (II) au zinc métal.

À l’issue de chaque étape, des tests caractéristiques des ions métalliques sont effectués afin de savoir si elle a été efficace.

Doc. 2 Test d’identification de quelques ions

| Ion à identifier à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium | Observation si le test est positif | ion à identifier + solution à ajouter | Observation si le test est positif |
| --- | --- | --- | --- |
| Ion cuivre (II) Cu2+ |  | Ion plomb (II) Pb2+ + solution d’iodure de potassium |  |
| Ion fer (II) Fe3+ |  | Ion Fer (III) Fe3+ + solution de thiocyanate de potassium |  |
| Ion zinc (II) Zn2+ |  |  |  |

Doc. 3 Résultats des tests d’identification à la fin des trois premières étapes

| Résultats des tests | Fin étape 1 | Fin étape 2 | Fin étape 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Couleur de la solution | non identifiable | bleue | incolore |
| Hydroxyde de sodium | précipités bleu, rouge-orangé, blanc | précipités bleu et blanc | précipité blanc |
| Iodure de potassium | négatif | négatif | négatif |
| Thiosulfate de potassium | rouge | négatif | négatif |

Doc. 4 Organigramme résumant les quatre étapes de l’obtention du zinc métallique à partir d’un minerai

# Footnotes

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_zinc_production

# Text boxes

MINERAI

ÉTAPE 1

Ions ………………

Il reste les ions ………., ………. et ………..

ÉTAPE 2

Ions ………………...

Il reste les ions ………. et ……….

ÉTAPE 3

Ions ………………...

Il reste les ions ………

ÉTAPE 4

Obtention du métal ………